BARITMIX (БАРИТМИКС) семья продуктов  для производства тяжелого бетона и тяжелой штукатурки радиационной защиты и самоуплотнения тяжелого бетона

(2 800 – 3 200 кг/м3)

BARITMIX (БАРИТМИКС) семья продуктов которое используется для производства тяжелого бетона радиационной защиты и самоуплотнения тяжелого бетона массой 2 800 – 3 200 кг/м3

- водонепроницаемая способность / 5 вода проникает всего до 5 мм/

- огнестойкая способность /свыше 600-800 градусов Цельсия/

- высокая поглотительная способность против гаммы, нейтронных и рентгеновых лучей, на 30%-тов эффективнее  чем традиционный тяжелый бетон, масса тела которого увеличена с помощью стальных и оловянных дробъев

- самая высокая масса тела 3 200 кг/м3 , из-за создания большого противовеса работы могут быть сделаны с меньшим количеством земной работы, меньшим количеством стали для укрепления и дешевле

Сравнивая традиционный бетон (2 300 кг/м3) с тяжелым бетоном (3 200 кг/м3) масса тяжелого бетона тяжелей на 39% на м3 от традиционного, на столько меньше бетона надо для производства противовесов, меньше земли надо выкопать, дешевле стает доставка транспортом и меньше ( человеческой) рабочей силы надо применить...

При планировании надземных опалубок должна быть учтена 900кг-овая разница в бетонах.

Бетон нуждается меньшим количеством вибрации из-за его способности самоуплотнения, или это даже непотребно; поверхность бетона может достигнуть качество „видимого бетона”.

Мы предлагаем посмотреть стену с тяжелого бетона радиационной защиты, масса тела 3200кг/м3, которую недавно сделали (перед новым годом) в Будапеште, по ул. Иллатош, где стена 40 см толщиной была установлена для гамма лаборатории. / Здесь тяжелый бетон необходим для защиты радиационной способности. См. вложение /

Состав бетона делаем специально к потребностям

Состав:

- Baritmix-I (Баритмикс-1) основной материал для производства тяжелого бетона радиационной защиты (Fe2O3, BaSO4б, ...)

(размер помола: 0,00-12,0мм, вес: 3000-3200кг/м3)

- Baritmix-II (Баритмикс-2) добавка с содержанием минерального барита (BaSO4) и металлической окиси (Fe2O3) для улучшения радиационной защиты и самоуплотнения тяжелого бетона

(размер помола: до 0,5мм; до 0,2мм; до 90мкм; до 40мкм, вес: 4000кг/м3)

- Baritmix-III (Баритмикс-3) щебень с содержанием минерального барита (BaSO4) для улучшения радиационной защиты

(размер помола: 2-4мм, 4-8мм, 8-16мм, 16-32мм; вес: 4000-4200кг/м3)

- RCEM (РЦЕМ) специальный тяжелой цемент для производства тяжелого бетона радиационной защиты (цемент с специальными добавками минерального барита (BaSO4) и металлической окиси (Fe2O3))

(вес помола 3300-3400кг/м3)

- Baritliszt  (Баритлист, Барит-мука) помол с минерального барита (BaSO4)

(размер помола: до 40мкм, вес: 4100-4200кг/м3, Baritmix-III-R /Баритмикс-3-Р-40)

- Magnetit-Hematitliszt (Магнетит-Гематитлист, Магнетит-Гематитмука) помол с металлической окиси

(размер помола: до 40мкм, вес: 5500-5600кг/м3, Baritmix-III-D-40 /Баритмикс-2-Д-40)

Приложу прайслист со сровнением предыдущих цен между бетонами со стальными и оловянными дробъями и бетонами Баритмикс

Будапешт 2009.10.10

Варга Иштван

ген. менеджер

Полуш Кинч

1143 Будапешт, ул. Гизелла 51-57

тел.: +36 1 471 14 77

факс: +36 1 471 14 78

мобильный: +36 30 864 32 56

PÓLUS KINCS GROUP HOLDING